ИНСТРУКЦИЯ №26/08

- УДК 637.1.02.

- ИНСТРУКЦИЯ №26/08

по применению щелочного моющего средства

"Алкадекс СИП" для мойки оборудования и тары

на предприятиях молочной промышленности

(производства ООО "Русмаркет" по заказу и НТД

ЗАО Центр Профилактики "Гигиена-Мед")

Инструкция разработана в секторе санитарной обработки оборудования ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии и предназначена для работников молочной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки различных видов оборудования и молокопроводов на предприятиях молочной промышленности с целью удаления загрязнений органического и неорганического характера (нативный и денатурированный белок, жиры, масла, дрожжи, пригары сахара и патоки, карамели).

Инструкция (с 3 приложениями) устанавливает методы и режимы применения щелочного моющего средства "Алкадекс СИП", требования техники безопасности, методы входного контроля на соответствие препарата ТУ и контроля концентрации рабочих растворов средства, а также полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Моющее средство "Алкадекс СИП" (производства ООО "Русмаркет" по заказу и НТД ЗАО Центр Профилактики "Гигиена-Мед", Россия) представляет собой прозрачную жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде, обладающую умеренным пенообразованием, что определяет целесообразность её применения в циркуляционных системах мойки (СИП). Действующими веществами препарата являются оптимизированная смесь щелочных агентов в комплексе с неионогенным ПАВ, комплексообразователей и ингибитором коррозии. Рабочие растворы препарата имеют значение рН 12,6  0,5 ед.

1.2.	Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца со дня изготовления. Рабочие растворы средства "Алкадекс СИП" стабильны в течение недели и при хранении не разлагаются. Средство "Алкадекс СИП" замерзает при температуре минус 26°С, после размораживания сохраняет свои свойства.

1.3.	Моющее средство "Алкадекс СИП" выпускают в полиэтиленовых канистрах вместимостью 5, 10 и 20 дм3 (л). По желанию заказчика средство может расфасовываться в другие виды тары.

1.4.	Наличие в составе "Алкадекс СИП" комплексообразователей позволяет использовать растворы препарата в районах с повышенной жесткостью воды.

1.5.	Средство "Алкадекс СИП" по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится 3 классу опасности (вещества умеренно опасные). Опасно при попадании в глаза, на кожу и при проглатывании. Раздражает (прижигающее действие) кожу, слизистые оболочки глаз (при попадании в глаза химический ожог). В виде паров средство малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести. Средство не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Продукт не токсичен при использовании по назначению и правильном обращении. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.6.	Средство "Алкадекс СИП" применимо для мойки оборудования, изготовленного из любого материала, стойкого к щелочам, оно не портит хромоникелевую, нержавеющую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы, а также резину.

Не рекомендуется применять для мойки оборудования из алюминия, лёгких и цветных металлов, а также из луженых и оцинкованных материалов.

1.7.	При работе со средством "Алкадекс СИП" не допускается его смешивание с другими химическими веществами, особенно с кислотами.

1.8.	Хранение средства "Алкадекс СИП" на предприятиях молочной промышленности осуществляют в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом проветриваемом помещении в отдельно закрываемом шкафу.

- 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Приготовление рабочих растворов средства "Алкадекс СИП" следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала и закрываться герметичными крышками.

2.2.	Для приготовления рабочих растворов "Алкадекс СИП", а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

2.3.	Для мойки оборудования, трубопроводов, инвентаря и тары различного назначения используют средство "Алкадекс СИП" в виде рабочих водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 0,6 – 2,6% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Для приготовления рабочих растворов "Алкадекс СИП" в ёмкости заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства "Алкадекс СИП".

| Концентрация рабочего раствора "Алкадекс СИП", % |  | Количества компонентов, необходимые для приготовления рабочего раствора объёмом, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по препарату | по едкому натру | 300 л |  | 1000 л |  |
|  |  | "Алкадекс СИП" | вода | "Алкадекс СИП" | вода |
| 0,5 | 0,14  0,15 | 1,5 | 298,5 | 5,0 | 995,0 |
| 1,0 | 0,29  0,30 | 3,0 | 297,0 | 10,0 | 990,0 |
| 1,5 | 0,43  0,45 | 4,5 | 295,5 | 15,0 | 985,0 |
| 2,0 | 0,59  0,61 | 6,0 | 294,0 | 20,0 | 980,0 |
| 2,5 | 0,73  0,75 | 7,5 | 292,5 | 25,0 | 975,0 |
| 3,0 | 0,88  0,90 | 9,0 | 291,0 | 30,0 | 970,0 |

Для концентраций и объёмов рабочих растворов средства "Алкадекс СИП" отличных от значений, представленных в таблице 1 расчет количеств средства и водопроводной воды проводят по формулам (1) и (2):

P=Pо⋅Cр100,						(1)

где	P0 – количество (объём) рабочего раствора средства, л;

P – количество (объём) средства, необходимое (ый) для приготовления рабочего раствор заданной концентрации, л;

Cp – требуемая концентрация средства в рабочем растворе, %.

Расчет количества воды (B), необходимой для приготовления рабочего раствора:

B=Pо−P						(2)

Пример: необходимо приготовить 700 л 1,6% рабочего раствора средства.

а)	Количество средства: Р = 700 · 1,6 / 100 = 11,2 л;

б)	Количество водопроводной воды: В = 700 – 11,2 = 688,8 л.

Значения зависимости электропроводности (мСм/см) от концентрации рабочего раствора (%) моющего средства "Алкадекс СИП" при температуре T (°C) графически представлены в Приложении 3 настоящей инструкции.

2.4.	Концентрация моющего средства "Алкадекс СИП" в приготовленных рабочих растворах контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в п.п. 1.2. и 1.3. приложения № 2 "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", 1998 г.

- 3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.	Рабочие растворы средства "Алкадекс СИП" используют строго в соответствии с "Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности" СанПиН 2.3.4.551-96 и "Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности" (Москва, 1998 г.).

3.2.	Мойку оборудования, трубопроводов и тары различного назначения проводят после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков молочных продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию.

3.3.	После полного удаления остатков продукта и ополаскивающей воды, обработать оборудование рабочими растворами средства "Алкадекс СИП" в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 2. При механизированном способе возможно разбавление рабочего раствора средства "Алкадекс СИП" ниже требуемой концентрации и в этом случае необходима его корректировка – "подпитка".

3.4.	После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения их ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств моющего средства на обрабатываемой поверхности (в течение 5 – 10 минут в зависимости от протяженности трассы и размеров обрабатываемого объекта).

Таблица 2.

Режимы мойки рабочими растворами средства "Алкадекс СИП".

| Объект обработки* | Показатели рабочего раствора "Алкадекс СИП" |  | Экспозиция, мин., не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по препарату) | Температура, оC |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Резервуары, мол. цистерны, ёмкости (танки). | 0,6 – 0,8 | 45 – 65 | 10 – 15 |
| Молокопроводы, трубопроводы для молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, насосы. | 1,0 – 1,1 | 45 – 90 | 15 – 20 |
| Пастеризационные установки. | 1,6 – 1,8 | 65 – 85 | 45 – 60 |
| Стерилизационные установки. | 1,8 – 2,1 | 65 – 85 | 50 – 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вакуум-выпарные установки | 2,2 – 2,6 | 65 – 85 | 50 – 60 |
| Ёмкости (заквасочники, пастер. баки, ванны для мол. смесей, мороженого, ВДП). | 1,5 – 1,7 | 45 – 90 | 15 – 20 |
| Оборудование для производства масла (сливкосозревательные ванны, маслоизготовители и пр.). | 1,5 – 1,7 | 45 – 70 | 20 – 25 |
| Солильные бассейны, прессы. | 1,2 – 1,5 | 45 – 70 | 20 – 30 |
| Оборудование для производства творога, творожных изделий, сливочных и плавленых сыров. | 1,2 – 1,5 | 45 – 70 | 15 – 25 |
| Сушильные башни, камеры и циклоны, сироповарочные котлы, охладит. ванны, вакуум-кристаллизаторы и т.п.. | 1,3 – 1,6 | 45 – 65 | 20 – 30 |

* –	последовательность циклов мойки и дезинфекции технологического оборудования, а также операций, связанных с его разборкой, подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г., утвержденной Техническим комитетом по стандартизации № 186 "Молоко и молочные продукты" 10.02.98 г. и согласованной Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России 09.02.98 г.

3.5.	Полноту смываемости остатков раствора препарата "Алкадекс СИП" осуществляют по наличию (отсутствию) щелочности в смывной воде и в соответствии с Приложением 1. Контроль на остаточную щелочность при ополаскивании после обработки растворами "Алкадекс СИП" проводят с помощью универсальной индикаторной бумаги, чувствительной к щелочам, путем погружения её в смывную воду.

3.6.	Контроль качества мойки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96) "Производство молока и молочных продуктов".

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	На каждом молочном предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями по отношению к компонентам щелочных моющих средств, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3.	При работе со средством "Алкадекс СИП" необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

4.4.	При работе со средством "Алкадекс СИП" необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5.	Все работы со средством "Алкадекс СИП" следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 "Моноблок".

4.6.	Средство "Алкадекс СИП" пожаро- взрывобезопасно.

4.7.	При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.8.	Помещения, где работают со средством "Алкадекс СИП" должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.9.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 2).

- 5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При попадании концентрата средства "Алкадекс СИП" на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2.	При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.	При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4.	Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить тёплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

- 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.	В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2381-026-74666306-2008) средство "Алкадекс СИП" контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля щелочных компонентов в пересчете на едкий натр, плотность концентрата при 20°С.

В таблице 3 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 3.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 12,6  0,5 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3. | 1,325  0,025 |
| 4 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия, %, в пределах. | 29,0  4,0 |

6.2.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства "Алкадекс СИП" определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

6.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

6.4.	Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

6.5.	Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия.

- 6.5.1.	Метод определения.

Метод основан на титровании щелочных компонентов раствором кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого.

6.5.2.	Оборудование и реактивы:

–	весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–	набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е;

–	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

–	колба Кн-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82;

–	стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

–	воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

–	кислота соляная по ГОСТ 3118-77, водный раствор молярной концентрации

С (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

–	метиловый оранжевый, индикатор, по ТУ 6-09-5171, водный раствор с массовой долей 0,1 %;

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

- 6.5.3.	Проведение анализа.

0,6 – 0,8 г средства взвешивают в стаканчике, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Навеску средства переносят в колбу с помощью 80 – 100 см3 воды и титруют раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода окраски от желтого до оранжевого цвета.

6.5.4.	Обработка результатов.

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на NaOH (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=V⋅0,0040⋅K⋅100m, где

V – объём раствора соляной кислоты концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), израсходованный на титрование, см3;

0,0040 – масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

К – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н). При приготовлении из фиксанала K = 1, в случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок "х.ч." или "ч.д.а.";

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

6.6.	Определение показателей безопасности и эффективности.

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в сборнике "Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности", Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч. 1 и 2 согласно нормативам, изложенным в перечне "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75 от 1997 г.

6.7.	Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВА "Алкадекс СИП"

Контроль на остаточные количества средства "Алкадекс СИП" после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной щёлочности на обработанных поверхностях или в смывной воде:

1.	Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щёлочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щёлочность отсутствует.

2.	Контроль на остаточную щёлочность в смывной воде проводят с помощью индикатора фенолфталеина, для чего в пробирку отбирают 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли 1%-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щёлочи в воде, при отсутствии щёлочи – вода остается бесцветной.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

–	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

–	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

–	лимонная кислота (порошок или раствор);

–	борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

–	синтомициновая эмульсия;

–	стерильный бинт;

–	стерильная вата;

–	белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

–	30%-ный раствор сульфацила натрия;

–	активированный уголь;

–	салол с белладонной;

–	валидол;

–	анальгин;

–	капли Зеленина или валериановые капли;

–	йод;

–	марганцовокислый калий;

–	перекись водорода;

–	антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

Инструмент:

–	шпатель;

–	стеклянная  палочка;

–	пипетка;

–	резиновый жгут;

–	ножницы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3